**Погонажные изделия из Липы**

**ООО"Марсель"Адресс:424019,республикаМарий-Элг.Йошкар-Ола,ул.2-я Деповская д3 ИНН/КППпродавца1215164459/1215010**01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **продукции** | **Вид древесины** | **Размеры готовых изделий** | | | | **Цена по категориям качества за п/м** | | |
|  |  | **Толщина,**  **мм** | **Ширина, мм** | **Рабочая ширина, мм** | **Длина, мм** | **А** | **В** | **С** |
| Вагонка | Липа | 15 | 96 | 88 | 300-900 | 15 | 10 | - |
|  |  |  |  |  | 1000-1700 | 50 | 35 | 20 |
|  |  |  |  |  | 1800-1900 | 60 | 45 | 25 |
|  |  |  |  |  | 2000-3000 | 70 | 55 | 29 |
| Узкая вагонка | Липа | 15 | 70 | 70 | 500-900 | 10 | 8 | - |
|  |  |  |  |  | 1000-1700 | 30 | 25 |  |
|  |  |  |  |  | 1800-1900 | 36 | 30 | -- |
|  |  |  |  |  | 2000-3000 | 46 | 34 |  |
| Полок | Липа | 26 | 90 | 90 | 500-1700 | 92 | 82 | - |
|  |  |  |  |  | 1800-3000 | 115 | 100 | - |
| Плинтус | Липа | 15 | 45 | 45 | 500-1900 | 17 | 14 | - |
|  |  |  |  |  | 2000-3000 | 23 | 20 | - |
| Обналичка | Липа | 15 | 70 | 70 | 500-1900 | 22 | 17 | 10 |
|  |  |  |  |  | 2000-3000 | 37 | 27 |  |
| Полуполок | Липа | 26 | 50 | 50 | 500-1900 | 52 | 32 | 20 |
|  |  |  |  |  | 2000-3000 | 72 | 52 |  |
| Галтель | Липа | 11 | 28 | 28 | 500-3000 | 22 | 19 | 6 |
| Уголок | Липа | 25 | 25 | 20 | 500-3000 | 28 | 18 | 11 |
| Обкладка | Липа | 11 | 30 | 30 | 500-3000 | 18 | 13 | 6 |
| Вагонка | Осина | 15 | 96 | 88 | 1800-3000 | 50 40 | | |
| Полог | Осина | 26 | 90 | 90 | 1800-3000 | 90 80 | | |
| Вагонка | Хвоя | 12.5 | 96 | 88 | 1800-4500 | 17.200куб.м | | |

**1. Сорт А — для этого сорта возможно наличие точечных сучков до 3 мм, при количестве не более двух на один метр погонажа. Так же допускаются смоляные кармашки у которых ширина и глубина не достигает 2 мм, а длина не более 3 см., в количестве не более 1 на пластине, засмолки, размеры которого не более 2% ширины изделия. Не допускаются непростроганные участки. Производственный брак и механических повреждения изделий не допускаются.**

**2. Сорт В — возможно наличие только светлых сучков, диаметр которых не более 30мм (максимальное количество — 4 шт. на 1 метр погонажа). Механические дефекты допускаются только на тыльной стороне и в количестве до двух штук на 2 метра погонажа.**

**3. Сорт С — светлые сучки могут быть в любом количестве. Темные сучки допускаются при диаметре не более 30 мм.**

**Прочие условия:**

**— На изделиях не допускаются трещины, гниль, выпадающие сквозные сучки;**

Вся продукция упакована в полиэтиленовую плёнку.

**По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8-927-888-73-03**